ЛЕКЦИЯ 17. Намагниченность. Магнитные свойства вещества.

17.1. Намагниченность

Рассмотрим связь между векторами H и B (13.12):

H−B=−4π M, H=B−4π M,                                 (17.1)

где M - намагниченность вещества. Для стационарного магнитного поля:

rot H=4πc j, rot B=4πc j+c rot M,                               (17.2)

rot B=4πc jm,                                               (17.3)

jm=j+jnam ,                                              (17.4)

jnam=c rot M.                                               (17.5)

Вне вещества M=0. Для магнетиков по определению ток проводимости j=0. Покажем, что полный ток намагниченности Jnam, протекающий через поперечное сечение образца, равен нулю:

Jnam=Sjnam, dS=c Srot M, dS=cS'rot M, dS=c L'M, dl=0.

Здесь S - полное сечение образца, S' - расширенная поверхность, включающая полное сечение образца, с границей L', полностью лежащей в вакууме. Таким образом, полный ток намагниченности через поперечное сечение образца равен нулю.

Найдем связь вектора намагниченности M в случае стационарного поля (отсутствует ток поляризации: ∂P∂t=0) с магнитным моментом образца

m=12 c Vr,jm dV=12 cVr, jnam dV=12 c Vr, c rot M dV=12 V'r, rot M.

Здесь V- объем образца, V' - расширенный объем, граница которого S' лежит вне образца.

Далее используем:

∇,M,r=−r,∇,M−M,∇,r ,

r, rot M=−∇,M,r−M,∇,r.

Тогда

m=−12 V'∇,M,r dV−12V'M,∇,r dV.

К первому интегралу применим обобщенную теорему Гаусса и учтем, что

V'∇,M,r dV=S'dS,M,r=0.

Примем во внимание, что

−M,∇,r=M div r−M,∇ r=3 M−M=2 M.

Учитывая данные соотношения и переходя к объему V, найдем

m=VM dV .                                               (17.6)

Следовательно, намагниченность M можно представить как магнитный момент единицы объема вещества.

17.2. Диамагнетики и парамагнетики

Рассмотрим однородный образец, помещенный во внешнее поле B0 (рис.17.1).

M

i

m

B'

μ

B0

Рис. 17.1

Пусть образец представляет собой однородный парамагнетик – вещество, молекулы которого обладают собственными магнитными моментами μ. В отсутствии магнитного поля данные моменты ориентированы хаотически, и момент образца m равен нулю. В присутствии внешнего поля магнитные моменты молекул ориентируются по полю, и возникает магнитный момент образца m ориентированный вдоль внешнего поля. Появление данного момента сопровождается появлением на поверхности образца тока намагниченности с поверхностной плотностью i. Внутри однородного образца молекулярные токи намагниченности суммируются, и их объемная суммарная плотность равна нулю. Появление поверхностного тока и магнитного момента образца m влечет появление дополнительного поля B', которое направлено вдоль внешнего поля. Суммарное магнитное поле внутри парамагнетика B=B0+B' усиливается по сравнению с внешним полем.

Парамагнетик является аналогом полярного диэлектрика. Но в полярном диэлектрике электрическое поле ослабляется по сравнению с внешним электрическим полем (дополнительное электрическое поле там противоположно вектору дипольного момента образца и вектору поляризации).

В случае диамагнетика у его молекул отсутствуют магнитные моменты. Во внешнем магнитном поле появляются наведенные магнитные моменты, которые ориентируются против внешнего поля (эффект диамагнетизма). В результате появляется дополнительное поле, которое ориентировано против внешнего поля. Суммарное поле в диамагнетике ослабляется по сравнению с внешним полем. В данном отношении диамагнетик ведет себя как диэлектрик.

17.3. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость

Итак, для поля внутри образца имеем

B=B0+4π M.                                             (17.7)

Вне образца, по определению, H=B0. В результате:

H=B−4π M,

что совпадает с формулой (17.1).

Связь между векторами H, B, M является линейной. Поэтому можно рассматривать зависимость поля Mне от вектора B, а от вектора H:

H=B−4π MH, B=H+4π MH .                         (17.8)

В предположениях, которые делались в случае диэлектриков,

M=χm H,                                              (17.9)

где χm=χmr - магнитная восприимчивость. В случае однородного образца величина χm=const. Подставив формулу (17.9) в формулу (17.8), получим:

B=H+4π M=H+4π χm H=1+4π χm H=μ H,               (17.10)

где

μ=1+4π χm                                         (17.11)

- магнитная проницаемость. Для парамагнетиков μ>1, χm>0. Для диамагнетиков μ<1, χm<0. Магнитная проницаемость неотрицательна:

μ≥0.                                             (17.12)

Ситуация

μ=0, χm=−14 π

отвечает веществу в состоянии сверхпроводимости. В этом состоянии B=0. Для ферромагнетиков μ>>1 и зависимость B=BH не является линейной, и μ=μH.

17.4. Уравнения для постоянного магнитного поля в веществе

Рассмотрим постоянное магнитное поле в веществе, порождаемое заданным стационарным током j=jr. Уравнениями такого поля являются

rot H=4πc j, div B=0,                                 (17.13)

H=B−4π M,                                        (17.14)

B=μ H.                                            (17.15)

Данная система уравнений дополняется граничными условиями:

Hτ1=Hτ2 , Bn1=Bn2                                      (17.16)

Магнитное поле B соленоидальное и

B=rot A, H=1μ rot A,                              (17.17)

где A - векторный потенциал. Подставив формулу (17.17) в первую формулу (17.13), получим

rot1μ rot A=4πc j.                                     (17.18)

Для однородного образца

1μ graddiv A−1μ ∇2A=4πc j .

Налагая на потенциал модифицированное условие Лоренца

div A=0,

получим уравнение для потенциала

∇2A=−4πcjμ.                                             (17.19)

В случае финитного распределения токов накладывается граничное условие для потенциала

A=0.                                                (17.20)

Решение данной задачи есть

Ar=μ A0r, Br=rot A=μ B0r, Hr=1μB=B0r,                (17.21)

где индексом 0 помечены соответствующие величины в вакууме. Поле B в диамагнетиках (μ<1) ослабляется по сравнению с полем в вакууме, создаваемом тем же распределением токов. В парамагнетиках μ>1 усиливается.

Плотность энергии магнитного поля в веществе определяется формулой:

W=B,H8 π .                                          (17.22)

Плотность потока энергии

Π=c4 π E,H.                                       (17.23)

Поскольку

j=γE+Estor, E=jγ−Estor,

то

Π=c4π γj,H−c4πEstor,H .                             (17.24)

Первое слагаемое соответствует потоку энергии, которая втекает в проводник в области, где отсутствует источник тока. Второе слагаемое, соответствует энергии, которая вытекает из источника. Таким образом, из источника исходит поток энергии, эта энергия идет в участок цепи, где отсутствует стороннее поле, и затем превращается в теплоту.